LLQ 1925

产品种类: 液体的，韧性改性的，不含促进剂的酸酐固化剂

产品性能:与环氧树脂配合使用，机械和电气性能非常好，耐热冲击性能好，优异的耐电击穿强度。固化后韧性好，防开裂，对金属材料有很强的粘接力。添加适当填料具有很高的玻璃化转变温度。

产品应用: 适合于对韧性、电性能以及机械性能要求较高的灌封、浇铸等电气电子行业。配合环氧树脂可以配成中高压绝缘材料，比如开关和电器部件，电热套管和互感器以及干式变压器的灌封；也可用于承受压力的结构部件。适合于长期使用温度高达85℃的场合。

技术指标：

| ## 外观 | ## 微黄色透明液体 |
| --- | --- |
| ## 粘度，25℃，[mPas] | ## 300-400 |
| ## 密度，25℃，[g/cm3] | ## 1.19-1.22 |
| ## 闪点 [℃] | ## 约115 |
| ## 蒸汽压 25℃，[Pa] | ## 约0.5 |

## 使用方法：

## 1.基本配方 环氧树脂E 51 ：100份；固化剂 LLQ 1925：80份，填料适当,促进剂：0.3－1.0％

## 固化条件：90℃~120℃下1－3小时。本配方仅供参考，用户可根据产品需要做适当调整。同时推荐后固化工艺以提高产品的机械和电气性能.

## 2.机械性能和电气性能（E 51/LLQ 1925/填料=100:80:270, 80℃*6 h＋130℃*10 h固化）

| ## 拉伸强度 | ## MPa | ## 70－80 | ## 导热性 | ## W/mK | ## 0.8-0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 断裂伸长率 | ## % | ## 1.0-1.3 | ## 玻璃化转变温度 | ## ℃ | ## 105-125 |
| ## 拉伸E模量 | ## MPa | ## 10,000-11,000 | ## 线性热膨胀系数 | ## 10－6K-1 | ## 35－37 |
| ## 弯曲强度 | ## MPa | ## 110－125 | ## 击穿强度 | ## kV/mm | ## 18-20 |
| ## 表面应变 | ## % | ## 1.2－1.7 | ## 耐高压电弧性能 | ## S | ## 182－186 |
| ## 压缩强度 | ## MPa | ## 140－150 | ## 密度(填料含量: 60% by wt.) | ## g/cm3 | ## 1.75-1.80 |
| ## 压缩形变 | ## % | ## 6-7 | ## 耐电痕性能(用B判别法) | ## CTI | ## ＞350M-＜1 |
| ## 冲击强度 | ## KJ/m2 | ## 7-10 | ## 耐电解液腐蚀性 | ## grade | ## A-1 |

## 包装与贮存：220升铁桶包装或者25升塑料桶，密封存放在阴凉干燥处，保质期一年

重要提示：我们保证在通常的运输和贮存条件下，以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素，所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试，并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息，并不具备任何法律效力。