LLQ 1927

产品种类: 液体的，韧性改性的，不含促进剂的酸酐固化剂

产品性能:与环氧树脂配合使用，机械和电气性能非常好，耐热冲击性能好，优异的耐电击穿强度。固化后韧性非常好，防开裂，对金属材料有很强的粘接力。

产品应用: 适合于对韧性、电性能以及机械性能要求较高的灌封、浇铸等电气电子行业。配合环氧树脂可以配成中高压绝缘材料，比如开关和电器部件，电热套管和互感器以及干式变压器的灌封；也可用于承受压力的结构部件。

技术指标：

| ## 外观 | ## 微黄色透明液体 |
| --- | --- |
| ## 粘度，25℃，[mPas] | ## 300-500 |
| ## 密度，25℃，[g/cm3] | ## 1.15-1.20 |
| ## 闪点 [℃] | ## 约145 |
| ## 蒸汽压 25℃，[Pa] | ## 约0.5 |

## 使用方法：

## 1.基本配方 环氧树脂E 51 ：100份；固化剂 LLQ 1927：100份，填料适当,促进剂：0.3－1.0％

## 固化条件：90℃~140℃下2－10小时。本配方仅供参考，用户可根据产品需要做适当调整。同时推荐后固化工艺以提高产品的机械和电气性能.

## 2.机械性能和电气性能（E 51/LLQ 1927/填料=100:100:240, 80℃*6 h＋130℃*10 h固化）

| ## 拉伸强度 | ## MPa | ## 70－80 | ## 马丁耐热温度 |  |  | ## ℃ | ## 65－75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 断裂伸长率 | ## % | ## 2.5－3.0 | ## 玻璃化转变温度 |  |  | ## ℃ | ## 65－75 |
| ## 拉伸E模量 | ## MPa | ## 9,400-9,800 | ## 线性热膨胀系数 |  |  | ## 10－6K-1 | ## 41-46 |
| ## 弯曲强度 | ## MPa | ## 135－145 | ## 热寿命等级 |  |  | ## 20000h | ## F级 |
| ## 表面应变 | ## % | ## 1.8－2.2 | ## 耐热历程 | ## 热失重 | ## 20000h/5000h |  | ## 177/206 |
| ## 压缩强度 | ## MPa | ## 120－130 |  | ## 弯曲强度 |  |  | ## 184/245 |
| ## 冲击强度 | ## KJ/m2 | ## 12-15 | ## 耐高压电弧性能 |  |  | ## S | ## 181－185 |
| ## 导热性 | ## W/mK | ## 0.8-0.9 | ## 密度(填料含量: 60% by wt.) |  |  | ## g/cm3 | ## 1.77-1.81 |
| ## 击穿强度 | ## kV/mm | ## 18-22 | ## 耐电解液腐蚀性 |  |  | ## grade | ## A-1 |

## 包装与贮存：225升铁桶包装或者25升塑料桶，密封存放在阴凉干燥处，保质期一年

重要提示：我们保证在通常的运输和贮存条件下，以上产品在保质期内均不会出现任何质量问题。但由于我们无法控制产品具体的应用领域、使用方法和工艺条件等因素，所以我们不承担这方面的相应责任。我们建议客户在正式使用之前应先对其性能进行测试，并遵循正确的使用方法。本资料所包含的所有信息，并不具备任何法律效力。